Общество с ограниченной ответственностью «СлаВикСа»

УНП 691327144

Юр.адрес: Республика Беларусь, 223418, Минская область, Узденский район, Озерский с/с, д. Королево, литер В 1/к

Р/С 3012000071601 в ОАО «Белгазпромбанк», г.Минск, ул. Притыцкого, 60/2

код 153001742

тел./факс: (017) 341-94-00; +375 (29) 680-12-94; +375(29) 668-61-19

e-mail: slaviksa13@mail.ru

Почтовый адрес: 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 28/2-8, пом. №7

№______от___________20  г.

Для выполнения ремонта и обеспечения нормальных условий эксплуатации наружных стен  из газосиликатных блоков  следует реализовать комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий, обеспечивающих выполнение требований действующей нормативно-технической документации.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации наружных стен из ячеистого бетона, технического этажа и парапета, необходимо выполнить следующие мероприятия.

На оштукатуренных ранее поверхностях необходимо провести простукивание для определения степени сцепления штукатурки с основанием. Приглушенный звук при простукивании свидетельствует о несвязности старой штукатурки с основанием. Несвязанные с основанием участки, а также участки со сквозными трещинами, полостями, отслаивающимися старыми окрасочными покрытиями следует сбить и оштукатурить заподлицо с основной поверхностью. Перед оштукатуриванием произвести очистку и обеспыливание поверхности.

На участках, где имеющийся штукатурный слой имеет хорошую адгезию и не поддается удалению, в наружном штукатурном слое рассверлить отверстия диаметром 20 мм. Отверстия сверлят в шахматном порядке с шагом не более 80 мм, отверстия должны заходить в газосиликатный блок на глубину 15-20 мм. Схема устройства отверстий в наружном штукатурном слое представлена на рисунке 1.

### При проведении ремонтных работ в монолитно-каркасных домах, в местах плит перекрытия старый штукатурный слой удаляется. В случае намокания и деформации плиты из минеральной ваты её необходимо заменить на новую. Крепление плиты из минеральной ваты осуществляется при помощи дюбель-анкеров. Поверх минераловатной плиты накладывается стеклотканевая сетка с нахлёстом на стену 10 см и оштукатуривается составом «СПАДАР». Схема отделки фасада в местах плит перекрытия представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Схема устройства отверстий в наружном штукатурном слое.

Рисунок 2 – Схема отделки фасада в местах плит перекрытия.