ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Штукатурная смесь СПАДАР должна наноситься при температуре окружающей среды не ниже +5°С и не выше +25°С. Не допускается наносить штукатурку во время  дождя и под прямыми солнечными лучами.

Нанесение СПАДАР производится в следующей последовательности:

- На фасад здания с соответствующим интервалом монтируют заранее приготовленные рейки (маяки) необходимой высоты и толщины. Рабочая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, краски, старой штукатурки и других инородных масс. Нет необходимости в первоначальной обработке рабочей поверхности специальными грунтовочными составами на минеральных поверхностях.

2) Содержимое 1 мешка (10кг) полностью высвобождают в рабочую ёмкость. Компоненты, входящие в состав продукта СПАДАР, имеют свойство расслаиваться в мешке. Лёгкие гранулы заполнителя остаются на поверхности, цемент и добавки оседают на дно мешка. Поэтому, высыпая в рабочую ёмкость только часть мешка, нельзя достичь  равномерного состава штукатурного раствора. На 1 мешок (10кг) добавляется около 6-7 литров чистой воды. Добавление воды следует осуществить в 2-3 этапа. Первый - в самом начале перед тем, как высыпать в рабочую ёмкость весь мешок (10кг), а затем - по мере необходимости вода добавляется при перемешивании. При избытке воды раствор практически нельзя нормально нанести на стену (раствор начинает оплывать и сползать со стены). В этом случае в ту же рабочую ёмкость необходимо высыпать снова 1 целый мешок СПАДАР (10кг), добавить немного воды. По мере перемешивания будет ясно, нужно ли ещё добавлять воду или нет – рабочая масса должна быть однородной на вид, плотной и в ней не должно быть неразмешанных сухих частиц.

3) Перемешивание СПАДАР в рабочей ёмкости производится при помощи ручного миксера (при больших объемах используются комплексы – мешалки большой вместимости). Для того чтобы обеспечить полное растворение добавок, перемешивание материала СПАДАР производят в течение не менее 6-8 минут. При перемешивании ни в коем случае не допускается добавление иных веществ, кроме воды.

4) В результате образуется удобный в работе раствор с хорошей пластичностью и сцеплением с основанием поверхности. Приготовленный раствор может стоять в рабочем виде без потери своих свойств до 1 часа в зависимости от температуры окружающей среды. Когда готовый раствор благодаря своей плотности и вязкости легко удерживается на мастерке и не падает, значит можно приступать к нанесению на рабочую поверхность.

5) Перед нанесением раствора обеспыливают и очищают от загрязнений поверхность стены, устанавливаются маяки. При нанесении штукатурного раствора на впитывающую поверхность её необходимо предварительно смочить с помощью валика. Во избежание появления «воздушных карманов» (пустот между стеной и штукатурным слоем) первым наносится грунтовочный слой (консистенция жидкой сметаны). При помощи широкого шпателя из нержавеющей стали раствор наносится движениями снизу вверх, шпатель образует со стеной острый угол 20-40 градусов. Толщина слоя за первое нанесение 3-5 мм. Далее такими же движениями на грунтовочный слой наносится выравнивающий слой (консистенция густой сметаны). Излишки раствора снимаются правилом.

При нанесении раствора при помощи штукатурной машины последовательность операций аналогична. Вся технология укладки готового раствора СПАДАР по своей простоте аналогична производству работ обычными штукатурными составами.

6) Через 2 часа после нанесения смеси рейки (маяки) снимают, их места заполняют материалом СПАДАР и обработанную поверхность выравнивают шпателем из нержавеющей стали.

- После схватывания выравнивающего слоя, производят нанесение фактурного слоя. СПАДАР разводят более жидкой консистенции и наносят на основной слой толщиной от 3 до 5 мм, а затем перетирают пластиковой тёркой, мягкой пористой губкой или закатывают фактурным валиком. Фактурный слой наносится через 2-3 суток после нанесения основного слоя.

- Застывший штукатурный раствор СПАДАР образует со стеной монолит, что даёт архитекторам и проектировщикам абсолютную свободу при пространственном формировании фасада зданий. Через 72 часа обработанную поверхность можно окрашивать. Окраску рекомендуется производить паропроницаемой фасадной краской.

Финишная отделка штукатурки должна производится материалом обладающим высокой паропроницаемостью, фасадной краской Silikat Color ВД-ЖС-103, Silikat Color ВД-ЖС-105, производства компании БАУМИТ-БЕЛ.