*****ООО «СВСагро»,*** *ОГРН 1144024000020*

*ИНН 4006004217 КПП 400601001*

*РФ, 249340, Калужская область, Жиздринский р-н,*

*г. Жиздра, ул. Шмидта, дом 73.*

*ОКАТО 29212501000 / ОКПО 20730338*

*Р/С 40702810310660000077*

*в филиале № 3652 Банка ВТБ (ПАО) г.Воронеж*

*к/с 30101810545250000855, БИК 042007855*

*Тел./факс:* ***+7 980 3098053***

Общие рекомендации производителя сухих строительных смесей СПАДАР по нанесению финишного слоя

Штукатурная смесь СПАДАР должна наноситься при температуре окружающей среды не ниже +5°С и не выше +25°С. Не допускается наносить штукатурку во время дождя, сильного ветра и под прямыми солнечными лучами. (ГОСТ 33083-214)

Если образовались темные пятна на фактурном слое, это говорит о том, что произошел сдвиг участка смеси при затирке или о недостаточном количестве цементного молока в смеси (мало воды использовали при замесе). Сдвиг возникает при сильном нажиме теркой на поверхность при затирании или при затирке уже после схватывания раствора. Фактурный слой наносится «за раз», остановка работ более чем на 5 минут не допускается, нанесение фактурного слоя - это беспрерывный процесс. Для нанесения фактурного слоя необходимо классическое штукатурное звено из 3-4 человек (где 1 замешивает и подает смесь, 2-е наносят, 1 производит затирку пластиковой теркой вслед за нанесением, не дожидаясь подсыхания). При формировании фактуры на терку давить не нужно. Затирка выполняется без нажима и не размашисто.   
Работы необходимо планировать так, чтобы работы велись в тени. Начинать работу рано утром с 4 - 7 часов утра и заканчивать до 10, 11 часов, после приступать к работам позднее 14.00. Обеспечить нормальные условия схватывания штукатурки. Важно не допустить испарения воды до завершения реакции схватывания цемента. Штукатурка должна схватится, а не высохнуть.

Правила работы со СПАДАР соответствуют СП работ с штукатурками на цементном вяжущем.